Приложение 6

Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) работ

Требования к техническим характеристикам работ

- Строго соблюдать технологии при выполнении всех видов работ.

- Обеспечить очистку территории и вывоз мусора до приема выполненных работ.

- Обеспечить вывоз оборудования, по окончании работ в течение одного дня.

Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) материалов

- материалы, используемые при выполнении работ (включая комплектующие изделия), должны соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, предъявляемым действующим законодательством РФ, что должно быть подтверждено документально до начала выполнения работ с использованием таких товаров (материалов) путем предоставления Заказчику сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов и/или других документов, подтверждающих качество и безопасность товара, в соответствии с нормами действующего законодательства;

При выполнении работ будут использоваться следующие товары:

|  | Заполняет Заказчик |  | Заполняет участник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара | Показатель (характеристика) товара) | Значение показателя (характеристики) товара предлагаемого к поставке товара, позволяющего определить соответствие потребностям заказчика | Разъяснения для участника закупки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 'Техноэласт ЭКП (верхний слой) | Соответствие СТО 72746455-3.1.11-2015 Длина/ширина, м 10х1 Масса 1 м2, кг 4,95 Толщина, мм 4,0 Максимальная сила растяжения, Н, не менее вдоль 600 поперек 400 Температура гибкости на брусе R=25 мм, °С, не выше минус 25 Теплостойкость, °С, не менее 100 Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2, не менее 2,0 Стойкость к воздействию 15%-ных растворов щелочи NaOH, кислоты H2SO4 и соли NaCL. |  | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «должна», «должен», «не менее», «не ниже» не должны использоваться участником. |
| 2 | Унифлекс ВЕНТ ЭПВ (нижний слой) | Соответствие СТО 72746455-3.1.12-2015 ЭПВ Масса 1 м2, кг 4,3 Максимальная сила растяжения, Н, не менее вдоль 500 поперек 350 Температура гибкости на брусе R=25 мм, °С, не выше минус 20 Теплостойкость, °С, не менее 95 Масса вяжущего с нижней стороны, кг/м2, не менее 2,0 Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более 1 |  | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «должна», «должен», «не менее», «не ниже» не должны использоваться участником. |
| 3 | Биполь ЭПП | Соответствие СТО 72746455-3.1.13-2015 Масса 3,0 Максимальная сила растяжения: вдоль 550 поперек 1000 - Масса вяжущего с наплавляемой стороны 1,5 Водопоглощение в течение 24 ч 1 Потеря посыпки - 15 Температура гибкости на брусе R=25 мм - 15 Водонепроницаемость при давлении 10 кПа выдерживает Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа, в течение 2 ч выдерживает - Теплостойкость 85 Длина х ширина 15х1 10х1 |  | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «должна», «должен», «не менее», «не ниже» не должны использоваться участником. |
| 4 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ Н30 | Соответствие ТУ 5762-043-17925162-2006 Наименование показателя Ед. изм. Критерий Значение Теплопроводность, λ10 Вт/м·°С не более 0,036 Теплопроводность, λD Вт/м·°С не более 0,037 Теплопроводность, λА Вт/м·°С не более 0,039 Теплопроводность, λБ Вт/м·°С не более 0,041 Прочность на сжатие при 10 % деформации кПа не менее 30 Сосредоточенная нагрузка Н не менее 400 Содержание органических веществ % не более 4,5 Кратковременное водопоглощение при частичном погружении кг/м2 не более 1 Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени кг/м2 не более 3 Горючесть степень - НГ Плотность кг/м3 - 115 (±15) |  | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «должна», «должен», «не менее», «не ниже» не должны использоваться участником. |
| 5 | 'Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | Соответствие ГОСТ 30547 Масса пленки, (плотность) 110 г/м2; Рулон шириной 1,5 м; Длина составляет 50 ±0,3 метра; Низкая горючесть соответствует классу В3 Низкая паропроницаемость в пределах 0,9 грамм на квадратный метр за 24 часа; Прочность на разрыв продольная/поперечная 220/190 в Н/5 см Высота столба воды, мм 14/22 Ультрафиолетовая стабилизация составляет 3 месяца и требует укрытия. |  | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «должна», «должен», «не менее», «не ниже» не должны использоваться участником. |
| 6 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм | Соответствие ГОСТ 18124-95 Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/кв.см), не менее 23 (230) 8 (180) Плотность, г/куб.см, не менее 1,80 1,60 Ударная вязкость, кДж/кв.м (кгс см/кв.см), не менее 2,5 (2,5) 2,0 (2,0) Морозостойкость: - число циклов попеременного замораживания и оттаивания 50 25 - остаточная прочность, %, не менее 90 90 |  | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «должна», «должен», «не менее», «не ниже» не должны использоваться участником. |
| 7 | Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины | Соответствие ТУ 2499-036-24505934-2006 Обеспечивает первую и вторую группу огнезащитной эффективности (по НПБ 251). Подходит для обработки при минусовых температурах. Придает древесине оттенок: от серо-желтого до серо-зеленого. Без декоративного эффекта. Поставляется в виде концентрата или водного раствора. Защищающая способность по отношению к деревоокрашивающим и плесневым грибам Среднеэффективный антисептик Температура кристаллизации, ˚С при температуре ниже 0˚С кристаллизуется, после размораживания сохраняет свойства Температура при обработке, ˚С от плюс 3 до плюс 50 Температура при эксплуатации, ˚С от минус 50 до плюс 50 Эффективность обработки, лет, не менее - внутри неотапливаемых помещений (чердак, надворные постройки, погреба, амбары, склады, гаражи и т.д.) 11 - внутри скрытых полостей (стеновые пустоты, пространства между стенами и обшивкой и т.д.) 30 |  | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «должна», «должен», «не менее», «не ниже» не должны использоваться участником. |
| 8 | Мастики кровельные и гидроизоляционные | Соответствие ГОСТ 30693-2000. Условная прочность не менее 0,2 МПа, прочность сцепления с основанием не менее 0,1 МПа, водопоглощение в течении 245 часов не более 5 % по массе. |  | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «должна», «должен», «не менее», «не ниже» не должны использоваться участником. |
| 9 | Битумы | Соответствие ГОСТ 9548-74. Битумы нефтяные кровельные БНК-40/180 или БНК 45/190 |  | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя или несколько значений показателей, выбрав из вариантов значений, установленных заказчиком. Слово «Или» (либо) не должно использоваться участником. |
| 10 | Растворы готовые кладочные | Соответствие ГОСТ 28013-98. Цементно-песчаный раствор М 100 |  | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
| 11 | Аэраторы кровельные | Соответствие СНиП 11-26-76 «Кровли», ТУ 4863-001-737011851-05. Требования: условная прочность 153,4 кгс/см2; относительное удлинение 29%; водопоглощение – 0; теплостойкость 900С. |  | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
| 12 | Воронка водосточная кровельная | Соответствие ГОСТ 15150-69. Наружный диаметр патрубка воронки не менее 110 мм, диаметр условный 100 мм, строительная длина не менее 600 мм |  | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «должна», «должен», «не менее», «не ниже» не должны использоваться участником. |