ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку щебня (фракции 8-16) для нужд Ужурского филиала АО «Балахтинское ДРСУ»

1. Наименование поставляемого товара: щебень.

2. Количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | ОКПД 2 | Единица измерения | Объем поставляемого товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень (фракции 8-16) | 08.12.12.140 | тонна | 3800 |

3. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам:

Поставляемый товар должен полностью соответствовать ТЗ.

4. Условия поставки товара:

4.1 Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика на условиях самовывоза с базы (склада, карьера) отгрузки Поставщика, расположенной не более чем в 200 км от г. Ужура, в противном случае поставка товара осуществляется транспортом Поставщика до адреса: 662255, Красноярский край, Ужурский муниципальный округ, Южная окраина города Ужура, Асфальтобетонный завод.

Заявки передаются электронной почтой. Последующего подтверждения заявки на бумажном носителе не требуется.

4.1. Должны выполняться в соответствии с условиями технического задания.

4.2. Объем поставленного товара может отличаться от указанного в заявке, но не более чем на ±5%, суммарный объем поставки остается неизменным.

4.3. Сроки поставки товара: с даты заключения Контракта по 30 мая 2026 г.

5. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара:

Щебень должен соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон».

- ГОСТ 32703-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования».

- Физико-механическим показателям, в том числе функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим и качественным характеристикам, а также эксплуатационным характеристикам (при необходимости) предмета закупки, установленным заказчиком:

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Требования ГОСТ 32703-2014 ГОСТ Р 58406.2-2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Марка щебня |  | 90/10, 90/15 |
| 2. | Марка по дробимости | % | не менее М1000 |
| 3. | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | % | до 15 включ. Л/15 |
| 4. | Содержание пылевидных и глинистых частиц | % | Не более 1 |
| 5. | Содержание глины в комках | % | Не более 0,25 |
| 6. | Марка по морозостойкости |  | Не менее F 50 |
| 7. | Марка по сопротивлению дроблению и износу | % | От И-1 до И-3 включ. |
| 8. | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | Бк/кг | До 1500 |
| 9. | Устойчивость структуры щебня против распадов, потеря массы при распаде | % | Не более 3 |
| 10. | Содержание зерен слабых пород | % | Не более 5 |
| 11. | Средневзвешенное содержание дробленых зерен в щебне из гравия и валунов должно соответствовать группам |  | от 1 до 2 включ. |
| 12 | Щебень из осадочных горных пород марки по дробимости |  | Не ниже 1000 |
| 13 | Фракция щебня |  | от 8 до 16 мм |

7. Приемка товара:

ГОСТ 32703-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования».

Отбор, подготовку и испытания проб щебня производятся в соответствии с требованиями ГОСТ 33048-2014 «Дороги автомобильные общего пользования Щебень и гравий из горных пород. Отбор проб».

7.1. Приемка щебня на объекте из автомобиля проводится следующими лицами на которых выписана доверенность: мастером или лаборантом АО «Балахтинское ДРСУ».

Запрещается производить прием и выгрузку в штабель при:

- отсутствии Товарно-транспортной накладной (далее ТТН), или при ее неправильном оформлении;

- несоответствии выявленных показателей качества щебня показателям, указанным в сопровождающих документах на партию.

При выявлении несоответствия объёма материала, указанного в товарно-транспортной накладной фактическим, составляется Акт замера объема поставляемого товара, подписанный представителем Поставщика и Заказчика.  Количество материала принимается указанное в акте замера объема.

7.2. Запрещается разгрузка щебня разных фракций в один штабель.

7.3. В ТТН должны быть указаны: дата отгрузки, грузоотправитель, грузополучатель, государственный регистрационный номер автомобиля, ФИО водителя, название материала, марка материала, масса (т), время убытия с базы поставщика.

7.4. Сотрудник АО «Балахтинское ДРСУ» производит визуальный осмотр щебня из автомобиля на наличие комков глины и грязи. При обнаружении наличия комков глины, ила и грязи, переувлажнения выполняет фотофиксацию данного нарушения. Фото отражает также государственный номер автомашины или местонахождение штабеля на площадке, и впоследствии прикладывается к протоколу испытаний для последующей выбраковки материала.

7.5. Лаборатория заказчика при приемке щебня производит следующие испытания:

- Определение зернового состава по ГОСТ 33029-2014 «Дороги автомобильные общего пользования Щебень и гравий из горных пород. Определение гранулометрического состава».

- Определение содержания дробленых зерен в щебне из гравия по ГОСТ 33051-2014 «Дороги автомобильные общего пользования Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания дробленых зерен в гравии и щебне из гравия».

- Определение содержания пылевидных и глинистых частиц по ГОСТ 33055-2014 «Дороги автомобильные общего пользования Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц».

- Определение содержания глины в комках по ГОСТ 33026-2014 «Дороги автомобильные общего пользования Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания глины в комках».

- Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм по ГОСТ 33053-2014 «Дороги автомобильные общего пользования Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы».

- Определение дробимости по ГОСТ 33030-2014 «Дороги автомобильные общего пользования Щебень и гравий из горных пород. Определение дробимости».

- Определение насыпной плотности и пустотности по ГОСТ 33047-2014 «Дороги автомобильные общего пользования Щебень и гравий из горных пород. Определение насыпной плотности и пустотности».

- Определение влажности по ГОСТ 33028-2014 «Дороги автомобильные общего пользования Щебень и гравий из горных пород. Определение влажности».